» 분석시료 제출(시료 규격 및 수량)

종류	시험항목	규격(mm)	수량
합판	치수	실제치수	3ea
	접착성 (인장전단접착력)	25×(75+날물너비)	3Ply : 4ea 5Ply : 8ea 7Ply : 12ea
	접착성 (인장전단접착력+침지박리접착력)	[인장]25×(75+날물너비) [침지]75×75	(인장)3Ply : 4ea (인장)5Ply : 8ea (인장)7Ply : 12ea (침지)3ea
	폼알데하이드 방출량	50×150×두께	(두께 5T 미만)33ea (두께 5T 이상)30ea
파티클 보드	치수	실제치수	3ea
	밀도	100×100	3ea
	휨강도(길이/너비)	[길이]50×(두께×15+50)* [너비]50×(두께×15+50)*	(길이)3ea (너비)3ea
	폼알데하이드 방출량	50×150	(두께 5T 미만)33ea (두께 5T 이상)30ea
섬유판	치수	실제치수	3ea
	밀도	100×100	3ea
	휨강도(길이/너비)	[길이]50×(두께×15+50)* [너비)50×(두께×15+50)*	(길이)3ea (너비)3ea
	폼알데하이드 방출량	50×150	(두께 5T 미만)33ea (두께 5T 이상)30ea
배향성 스트랜드 보드	치수/직각도	실제치수	3ea
	밀도(함수율)	100×100	3ea
	폼알데하이드 방출량	50×150	(두께 5T 미만)33ea (두께 5T 이상)30ea
	휨강도(길이/너비)	[길이]50×(두께×15+50)* [너비)50×(두께×15+50)*	(길이)3ea (너비)3ea
	휨탄성계수	[길이]50×(두께×15+50)* [너비]50×(두께×15+50)*	(길이)3ea (너비)3ea
	박리강도	50×50	3ea
	두께팽창률	50×50	3ea
	삶음 시험 후 박리강도	50×50	3ea

*단, (두께×15+50)가 150 미만일 경우, 50×200(mm)로 재단

종류	시험항목	규격(mm)	수량
목질 바닥재	치수	실제치수	3ea
	접착성 (인장전단접착력+침지박리접착력)	[인장]25×(75+날물너비) [침지]75×75	(인장)3Ply : 4ea (인장)5Ply : 8ea (인장)7Ply : 12ea (침지)3ea
	휨강도(길이/너비)	[길이]50×(두께×15+50)* [너비]50×(두께×15+50)*	(길이)3ea (너비)3ea
	습윤 시 휨강도 (길이/너비)	[길이]50×(두께×15+50)* [너비]50×(두께×15+50)*	(길이)3ea (너비)3ea
	평면 인장강도	50×50	3ea
	함수율(건량)	100×100	3ea
	흡수 두께 팽창률	50×50	3ea
	내산성/내알칼리성/내시너성/내오염성	75×75	각 3ea
	습열성	200x200	3ea
	내한성/내열성	75x150	각 3ea
	내충격성	50x50	3ea
	내긁힘성	50x50	3ea
	내변퇴색성	75x150**	3ea
	내마모성	100x100	3ea
	도막 밀착력 시험	75×75	3ea
	폼알데하이드 방출량	50×150	(두께 5T 미만)33ea (두께 5T 이상)30ea
	치수 변화율	20x200	3ea

*단, (두께×15+50)가 150 미만일 경우, 50×200(mm)로 재단