» 분석시료 제출

- 시료 규격 및 수량

종류	시험항목	규격(mm)	수량
합판	치수	실제치수	3ea
	접착성 (준내수 인장전단 접착력)	25×(75+날물너비)×두께	3Ply : 4ea 5Ply : 8ea 7Ply : 12ea
	폼알데하이드 방출량	50×150×두께	(두께 5T 미만)33ea (두께 5T 이상)30ea
파티클보드	치수	실제치수	3ea
	밀도	100×100×두께	3ea
	휨강도	(길이)50×(두께×15+50)* (너비)50×(두께×15+50)*	(길이)3ea (너비)3ea
	폼알데하이드 방출량	50×150×두께	(두께 5T 미만)33ea (두께 5T 이상)30ea
섬유판	치수	실제치수	3ea
	밀도	100×100×두께	3ea
	휨강도(길이/너비)	(길이)50×(두께×15+50)* (너비)50×(두께×15+50)*	(길이)3ea (너비)3ea
	폼알데하이드 방출량	50×150×두께	(두께 5T 미만)33ea (두께 5T 이상)30ea
배향성 스트랜드 보드	치수/직각도	실제치수	3ea
	밀도(함수율)	100×100×두께	3ea
	폼알데하이드 방출량	50×150×두께	(두께 5T 미만)33ea (두께 5T 이상)30ea
	휨강도(길이/너비)	(길이)50×(두께×15+50)* (너비)50×(두께×15+50)*	(길이)3ea (너비)3ea
	휨탄성계수	(길이)50×(두께×15+50)* (너비)50×(두께×15+50)*	(길이)3ea (너비)3ea
	박리강도	50×50×두께	3ea
	두께팽창률	50×50×두께	3ea
	삶음 시험 후 박리강도	50×50×두께	3ea

*단, (두께×15+50)가 150 미만일 경우, 50×200(mm)로 재단